### Профили для кабин лифтов

| Линейки для кабин лифтов |
| --- |
| Лифтовая направляющая | Прижим для ЛН 2/3А | Планка | Лифтовая направляющая |

| Размеры калиброванных лифтовых направляющих, мм |
| --- |
| Обозначение | b1 | d1 | h1 | k | n | c | g | f | p | r5 | m1 | m2 | t1 | t2 |
|  | ±0,5 |  | ±0,2 | ±0,15 |  |  | ±0,75 |  | ±0,5 |  | +0,06/-0 | +0/-0,06 | ±0,1 | ±0,1 |
| T45/A | 45 |  | 45 | 5 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |
| T50/A | 50 |  | 50 | 5 |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  |
| RO 45 M/A | 45 |  | 45 | 5 |  |  |  |  | 5 | 1 | 2 | 1,95 | 2,5 | 2 |
| RO 50 M/A | 50 |  | 50 | 5 |  |  |  |  | 5 | 1 | 2 | 1,95 | 2,5 | 2 |
|  | ±1,5 |  | ±0,1 | +0,1/-0 | +3/-0 |  | ±0,75 |  | ±0,75 |  | +0,06/-0 | +0/-0,06 | ±0,1 | ±0,1 |
| RO 50.9/A | 50 |  | 50 | 9 | 35 | 7,5 |  |  | 6,5 | 1 | 3 | 2,95 | 3,5 | 3 |
| RO 70.9/A | 70 |  | 70 | 9 | 35 | 7,9 |  |  | 8,5 | 1,5 | 3 | 2,95 | 3,5 | 3 |
| T70-1/A | 70 |  | 65 | 9 | 34 | 6 |  |  | 7 | 1,5 | 3 | 2,95 | 3,5 | 3 |
| T75-3/A | 75 |  | 62 | 10 | 30 | 8 |  |  | 7,5 | 1,5 | 3 | 2,95 | 3,5 | 3 |
| T82/A | 82,5 | 26 | 68,25 | 9 | 25,4 | 7,5 | 6 | 8,25 |  | 3 | 3 | 2,95 | 3,5 | 3 |
| T89/A | 89 | 26 | 62 | 15,88 | 33,4 | 10 | 7,9 | 11,1 |  | 3 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 |
| Т90/А | 90 | 26 | 75 | 16 | 42 | 10 | 8 | 10 |  | 4 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 |
| Т125/А | 125 | 33 | 82 | 16 | 42 | 10 | 9 | 12 |  | 4 | 6,4 | 6,37 | 7,14 | 6,35 |
| 2/3A-2 | 70±1,0 | 24 | 65-0,2 | 14 -0,1 | 30 | 10±0,5 | 8,5 +0,1 -0,5 | уклон 1:8 |  | 4 | 5 | 5 +0,02 -0,09 | 5±0,4 | 4±0,4 |
| 2/T2A | 110 | 33 | 88 | 15,8+0,2 | 50-3 | 11±0,5 | 10±0,75 | 16 |  | 3 | 6,4 | 6,37 | 7,14±0,2 | 6,35±0,2 |
| 2/T1A | 125 | 33 | 110-0,2 | 20 -0,2 | 50 -3 | 15±0,5 | 12±0,75 | 18 |  | 3 | 6,4 | 6,37 | 7,14±0,2 | 6,35±0,2 |

| Размеры стыковых планок, мм |
| --- |
| Обозначение | d | b2 | b3 | L1 | L2 | L3 | v | Масса кг/шт |
| T45/A | 9,0 | 50±1,5 | 25±0,3 | 160±1,5 | 65±0,2 | 15±0,2 | 8,0+1 | 0,5 |
| T50/A; RO50.9/A RO50 M/A | 9,0 | 50±1,5 | 30±0,3 | 200±1,5 | 75±0,2 | 25±0,2 | 8,0 +1 | 0,6 |
| RO 70.9/A | 13 | 75±1 | 43±0,2 | 240±1,5 | 90±0,2 | 30±0,2 | 10 +0,5 | 1,33 |
| T70-1/A | 13,0 | 70±1,5 | 42±0,2 | 250±1,5 | 105±0,2 | 25±0,2 | 10 +0,5 | 1,29 |
| T75-3/A | 13,0 | 75±1,5 | 43±0,2 | 240±1,5 | 90±0,2 | 30±0,2 | 10 +0,5 | 1,33 |
| T82/A | 13,0 | 80±1,5 | 50,8±0,2 | 216±1,5 | 81±0,2 | 27±0,2 | 10 +0,5 | 1,27 |
| T89/A; T90/A | 13,0 | 90±1,5 | 57,2±0,2 | 305±1,5 | 114,3±0,2 | 38,1±0,2 | 15 +0,5 | 2,07 |
| T125/A | 17,0 | 130±1,5 | 79,4±0,2 | 305±1,5 | 114,3±0,2 | 38,1±0,2 | 20 +0,5 | 5 |
| 2/3A-2 | 13,0 | 70±1 | 42 +0,6 -0,1 | 300±3 | 125±0,35 | 25±0,35 | 14±0,5 | 2,2 |
| 2/T2A | 17,0 | 110,0±2 | 57,2±0,2 | 305±1,5 | 114,3±0,2 | 38,1±0,2 | 17±0,5 | 4,25 |
| 2/T1A | 18,0 | 125±2 | 79,4±0,2 | 305±1,5 | 114,3±0,2 | 38,1±0,2 | 24±0,5 | 7,0 |

### Основные параметры и технические характеристики

| Кодировка ОМЗ | Кодировка ISO | S, см2 | q1, кг/м | e, см | lxx, см4 | Wxx, см3 | ixx, см | lyy, см4 | Wyy, см3 | iyy, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T 45/A | T 45/A | 4,25 | 3,34 | 1,31 | 8,08 | 2,53 | 1,38 | 3,84 | 1,71 | 0,95 |
| T 50/A | T 50/A | 4,75 | 3,73 | 1,43 | 11,24 | 3,15 | 1,54 | 5,25 | 2,10 | 1,05 |
| RO 45 M/A | - | 4,25 | 3,34 | 1,31 | 8,08 | 2,53 | 1,38 | 3,84 | 1,71 | 0,95 |
| RO 50 M/A | - | 4,75 | 3,73 | 1,43 | 11,24 | 3,15 | 1,54 | 5,25 | 2,10 | 1,05 |
| RO 50.9 /A | - | 7,07 | 5,55 | 1,70 | 17,36 | 5,26 | 1,57 | 7,02 | 2,81 | 0,99 |
| RO 50.9 /A | - | 11,25 | 8,83 | 2,11 | 52,81 | 10,79 | 2,16 | 24,62 | 7,03 | 1,48 |
| T70-1/A | T70-1/A | 9,51 | 7,47 | 2,04 | 41,30 | 9,24 | 2,09 | 18,65 | 5,35 | 1,40 |
| T75-3/A | T75-3/A | 10,99 | 8,63 | 1,86 | 40,35 | 9,29 | 1,92 | 26,49 | 7,06 | 1,55 |
| T 82/A | T 82/A | 10,90 | 8,55 | 1,98 | 49,40 | 10,20 | 2,13 | 30,50 | 7,40 | 1,67 |
| T 89/A | T 89/A | 15,70 | 12,30 | 2,02 | 59,52 | 14,25 | 1,95 | 52,40 | 11,80 | 1,83 |
| T 90/A | T 90/A | 17,25 | 13,55 | 2,61 | 102,00 | 20,87 | 2,43 | 52,60 | 11,80 | 1,75 |
| T125 | T125 | 22,83 | 17,90 | 2,43 | 151,00 | 26,20 | 2,57 | 159,00 | 25,40 | 2,64 |
| 2/ 3A-2 | - | 14,00 | 11,20 | 2,2 | 58,72 | 13,66 | 2,05 | 29,84 | 8,53 | 1,42 |
| 2/ T2A | - | 22,82 | 20,3 | 2,64 | 117,20 | 19,04 | 2,27 | 146,66 | 26,66 | 2,37 |
| 2/ T1A | - | 36,24 | 26,8 | 3,52 | 288,23 | 38,43 | 2,7 | 250,47 | 40,08 | 2,58 |

| Размеры шлифованных лифтовых направляющих, мм |
| --- |
| Обозначение | b1 | d1 | h1 | k | n | c | g | f | r5 | m1 | m2 | t1 | t2 | l | h |
|  | ±1,5 |  | ±0,75 | +0,1/-0 | +3/-0 |  | ±0,75 | ±0,75 |  | +0,06/-0 | +0/-0,06 | ±0,1 | ±0,1 | +3/-0 | ±0,1 |
| T 89/B | 89 | 26 | 62 | 16 | 34 | 10 | 7,9 | 11,1 | 3 | 6,40 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 156 | 61 |
| T 90/B | 90 | 26 | 75 | 16 | 42 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6,40 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 74 | 61 |
| T 125/B | 125 | 33 | 82 | 16 | 42 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6,40 | 6,37 | 7,14 | 6,35 | 74 | 81 |

| Размеры стыковых планок, мм |
| --- |
| Обозначение | d | b2 | b3 | L1 | L2 | L3 | v | Масса кг/шт |
| T 89/B | 13,0 | 90±1,5 | 57,2±0,2 | 305 +3 -0 | 114,4±0,2 | 38,1±0,2 | 13 +3 -0 | 0,5 |
| T 90/B | 13,0 | 90±1,5 | 57,2±0,2 | 305 +3 -0 | 114,4±0,2 | 38,1±0,2 | 13 +3 -0 | 0,6 |
| T 125/B | 17,0 | 130±1,5 | 79,4±0,2 | 305 +3 -0 | 114,4±0,2 | 38,1±0,2 | 13 +3 -0 | 1,33 |

### Основные параметры и технические характеристики

| Обозначение | S, см2 | q1, кг/м | e, см | lxx, см4 | Wxx, см3 | ixx, см | lyy, см4 | Wyy, см3 | iyy, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T89/B | 15,77 | 12,38 | 2,032 | 59,83 | 14,35 | 1,948 | 52,41 | 11,78 | 1,823 |
| T90/B | 17,25 | 13,54 | 2,612 | 102,0 | 20,86 | 2,431 | 52,48 | 11,66 | 1,744 |
| T125/B | 22,82 | 17,91 | 2,430 | 151,0 | 26,16 | 2,572 | 159,1 | 25,46 | 2,641 |

| Шероховатость рабочей поверхности |
| --- |
| направление |
| продольное | поперечное |
| Ra ≤ 1,6 мкм | 0,8 мкм ≤ Ra ≤ 3,2 мкм |